主要技术参数及要求

| 序号 | 品名 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 窗帘布规格：门幅高度280cm（高）±5cm；（颜色、花形由采购方定）折皱率1比2 遮光窗帘布其他参数要求： ★1、纤维含量：100％聚酯纤维； ★2、密度：经向：670根/10cm（±5%范围内），纬向：205根/10cm（±5%范围内）； ★3、每平方米质量：≥330g/㎡； ★4、甲醛含量：≤20mg/kg； ★5、PH值在4-9之间； ★6、色牢度：①.耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级；②.耐干、湿摩擦色牢度（沾色）：≥3级；③.耐光色牢度：≥4级；④.耐热压色牢度［干压、湿压、潮压］：≥3级；⑤.耐皂洗色牢度（变色、沾色）：≥3级；⑥.耐氯化水(游泳池水)色牢度（变色）：≥3级；⑦.耐次氯酸盐漂白色牢度（变色）：≥3级；⑧.耐汗渍色牢度：酸性(变色、沾色)≥3级，碱性(变色、沾色)≥3级； ★7、异味：无异味； ★8、可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg； ★9、水洗尺寸变化率（%）：经向-3.0～+3.0，纬向-3.0～+3.0； ★10、水洗后扭曲率：扭斜率≤2.0%； ★11、干洗尺寸变化率（%）：经向-3.0～+3.0，纬向-3.0～+3.0； ★12、断裂强力：经向≥1000N，纬向≥800N； ★13、撕破强力：经向≥50N，纬向≥60N； ★14、遮光率：≥95%； ★15、阻燃性能；①.极限氧指数：≥32.0%；②.续燃时间：≤5s；③.阴燃时间：≤5s；④.损毁长度：≤150mm；⑤.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；⑥.烟密度等级(SDR)：≤15；⑦.产烟毒性等级：不低于ZA₂级； | 米 | 232 |  |  |
| 2 | 医用隔帘 | 采用带缕空医用隔帘布：门幅高度280cm（高）±5cm；（颜色、花形由采购方最后定）折皱率1比1.5 医用隔帘其他参数要求： ★1、纤维含量：100％聚酯纤维； ★2、每平方米质量：≥225g/㎡； ★3、甲醛含量：≤300mg/kg； ★4、PH值在4-9之间； ★5、色牢度：①.耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级；②.耐干、湿摩擦色牢度：≥3级；③.耐光色牢度：≥3级；④.耐热压色牢度［干压、湿压、潮压］：≥3级；⑤.耐皂洗色牢度（变色、沾色）：≥3级；⑥.耐氯化水(游泳池水)色牢度：≥3级；⑦.耐次氯酸盐漂白色牢度：≥3级； ★6、异味：无异味； ★7、可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg； ★8、水洗尺寸变化率（%）：直向-4.0～+3.0，横向-4.0～+3.0； ★9、水洗后扭曲率：扭斜率≤1.0%； ★10、顶破强力：≥1200N； ★11、胀破强度：≥200kpa； ★12、阻燃性能；①.续燃时间：≤5s；②.阴燃时间：≤5s；③.损毁长度：≤150mm；④.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； ★13、勾丝性能：≥3级； ★14、透气率：≥500mm/s； ★15、起球：≥3级； ★16、静电性能：峰值电压≤3kv，半衰期（HDT）：≤15s； | 米 | 395 |  |  |
| 3 | 铝合金轨道 | 铝合金轨道采用6063-T5优质铝材，拉感顺畅、结实耐用；轨道规格：≥20*23mm；轨道整体壁厚: ≥1.00㎜。 铝合金轨道其他要求： ★1、尺寸偏差：①.弯曲度：≤1.0mm，②.扭宁度：≤1.20mm； ★2、力学性能：①.维氏硬度(HV)：≥58，②.抗拉强度(Rm)：≥160N/mm²，③.规定非比例延伸强度（Rp0.2）：≥110 N/mm²，④.断后伸长率(A50mm)：≥8%； ★3、化学成分：①.镁（Mg）在 0.45%-0.9%之间，②.硅（Si）在 0.2%-0.6%之间，③.铁（Fe）：≤0.35%，④.铜（Cu）：≤0.1%，⑤.锌（Zn）：≤0.1%，⑥.锰（Mn）：≤0.1%，⑦.铬（Cr）：≤0.1%，⑧.钛（Ti）：≤0.1%； ★4、膜层性能：①.平均膜厚：≥10μm，②.局部膜厚：≥8μm，③.封孔质量：≤30mg/dm²； ★5、外观质量：产品表面不准许有电灼伤、膜层脱落等影响使用的缺陷，但距型材端头80mm范围内允许局部无膜； | 米 | 379 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 以上窗帘含辅料，布勾，布带，是做好的成品单价报价 服务要求：免费上门现场复测尺寸，按科室U型/L型/直型隔断出具细化用料清单；包含免费裁切、缝制、运输、上门安装、垃圾清理；质保不少于2年，质保期内轨道配件、吊环免费更换，布料脱线、开缝免费返修。 |  |  |  |  |